# Technický list

# KEMABOND 131 (Flex)

Tenkovrstvé polymercementové lepidlo pro lepení slinutých nenasákavých dlaždic C2T

#### VLASTNOSTI

Průmyslově připravená suchá směs na bázi cementu, křemenného písku a speciálních dodatků pro lepení keramických obkladů a dlažeb v interiérech i exteriérech. Tloušťka vrstvy 3 mm. Při přípravě hmoty dodáváme pouze vodu.

- vysoké počáteční pevnosti

- prodloužená doba zpracovatelnosti

- snížená nasákavost

- snadná aplikace

- vydatnost

- brání sjíždění obkladů – umožňuje obkládat shora dolů

#### POUŽITÍ

Požívá se k lepení obkladů a dlažeb se sníženou nasákavostí, umělého kamene, mramoru apod. na minerální podklady v interiérech staveb.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

| Pracovní teplota | +5 oC – +30 oC |
| --- | --- |
| Spotřeba vody | 7 – 7,5 l vody na 25 kg suché směsi |
| Doba použitelnosti rozdělané hmoty | 4 hod. |
| Možnost korekce polohy obkladů | 40 min. |
| Spárování - obklady - dlažby | po 12 hod. po 24 hod. |
| Pochůznost | po 24 hod. |
| Plná zatížitelnost | po 14 dnech |
| Tloušťka nánosu | cca 3 mm |
| Spotřeba | 2 – 4 kg/m2, závisí na rovnosti podkladu a tloušťce vrstvy |
| Čištění nářadí | nářadí opláchneme před zaschnutím lepidla čistou vodou |
| Skladování | v dobře uzavřených obalech, chránit před vlhkem |
| Doba použitelnosti | při správném skladování min. 12 měsíců |
| Balení | papírové pytle 25 kg |

#### PODKLAD

Podklad musí být rovný, pevný, čistý, bez prachu, nepevných součástí a mastných skvrn nebo zbytků starých nátěrů. Omítky musí být suché, cementové potěry vyzrálé aspoň 28 dní. Sádrové potěry mechanicky obroušené, lehké betony, Ytong nebo sádrové omítky je před lepením nutno impregnovat polymerovou disperzí KEMACRYL, zředěnou vodou v poměru 1:2 nebo 1:1. Podklad musí být dostatečně rovný, aby bylo možné nanést rovnoměrnou vrstvu lepidla tloušťky cca 3 mm. Větší nerovnosti (5 mm a více) nejprve srovnáme vhodnou srovnávací hmotou, např. LINEA 20.

#### PŘÍPRAVA HMOTY

25 kg suché směsi rozmícháme v 7 – 7,5 litrech čisté vody. Použijeme např. vrtačku s míchacím nástavcem a mícháme do dosažení středněplastické homogenní konzistence bez hrudek. Rozdělanou hmotu ponecháme asi 10 minut zrát, potom znovu promícháme, přičemž ještě můžeme dodat menší množství vody. Takto připravenou hmotu spotřebujeme do 4 hodin. Do tuhnoucího lepidla se již nesmí dodávat voda.

#### APLIKACE

Na srovnaný, pevný a očištěný podklad naneseme hladítkem tenkou vrstvu lepidla. Na tuto čerstvou kontaktní vrstvu naneseme zubatým hladítkem další vrstvu lepidla. Velikost zubů hladítka by měla být mezi 4 – 6 mm, což zabezpečí vytvoření pravidelné vrstvy lepidla o tloušťce cca 3 mm. Při aplikaci na namáhané povrchy (bazény, vnější obklady apod.) postupujeme tak, že naneseme tenkou vrstvu lepidla na připravený podklad a také na zadní stranu keramického obkladu. Než začne lepidlo tvořit film usadíme obklad obvyklým způsobem na své místo. Lepidlo, které se vytlačilo do spár odstraníme, čímž vytvoříme prostor pro spárovací hmotu. Tím se vyhneme možnosti zatékání dešťové vody a kondenzaci vody pod lepenými prvky a jejich odmrzání.

#### BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika