# Technický list

# KEMAMENT HIPER

Polymerový superplastifikátor

#### POUŽITÍ

Pro extrémní snížení V/C faktoru při výrobě

- čerpaných  betonů

- samozhušťovacích betonů

- pohledových betonových ploch

- betonů pro zhotovení bílých van

- pro aplikace betonové směsi do husté sítě armatur

#### VLASTNOSTI BETONU S  DODATKEM KEMAMENT HIPER

- výborná zpracovatelnost betonové směsi

- kratší doba hutnění

- zlepšení vzhledu betonové plochy

#### VLASTNOSTI ZTUHLÉHO BETONU

- zlepšené hodnoty počáteční a konečné tvrdosti

- vyšší  E modul

- zvýšená přilnavost k armaturám

- zvýšená odolnost proti karbonataci a negativním vlivům okolního agresivního prostředí

- snížená smrštivost betonu

- vyšší životnost betonu

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

| Vzhled | žlutá až světlehnědá tekutina |
| --- | --- |
| Hustota | 1,08 0,02 g/cm3 |
| Doporučené dávkování | 0,3% vztaženo na hmotnost cementu. Pro dosažení optimálního účinku se doporučuje dodávat KEMAMENT HIPER do směsi až po dodání celkového množství vody. |
| Maximální dávkování | 1% vztaženo na hmotnost cementu |
| Skladování | v dobře uzavřených obalech, chránit před mrazem a přímým sluncem |
| Trvanlivost | min. 2 roky. Při teplotě pod +5 oC může dojít ke krystalizaci, toto nemá vliv na kvalitu výrobku, před použitím je nutné superplastifikátor zahřát a promíchat. |
| Balení | 1000 l kontejnery, sudy 50 kg, kanystry 14 a 7 kg, PE lahve 1 kg |

#### UPOZORNĚNÍ!

KEMAMENT HIPER se nesmí používat společně se superplastifikátory na bázi naftalen-sulfonátu (např. KEMAMENT FM).

#### BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika