# Technický list

# KEMAMENT L10

Univerzální superplastifikátor do betonů a malt

#### VLASTNOSTI

KEMAMENT L10 je bezchloridový chemický dodatek na bázi sulfonátů, polykondenzačních produktů melaminu.

- bezchloridový, neškodný pro armatury

- vysoká plasticita betonové směsi bez zvýšení segregace

- snadná zpracovatelnost betonové směsi

- uzavřený povrch betonu

- dobrá zpracovatelnost lehkých betonů, brání vynášení lehkých frakcí

- zvýšení ukazatelů pevnosti betonu, rychlejší náběh pevnosti v prvních třech dnech

- kratší doba použití pažení

- zvýšení vodonepropustnosti betonu

- zvýšení chemické odolnosti a odolnosti proti obrusu

- zvýšení přilnavosti nového betonu na starý

- zmenšení odskoku při torkretování

#### POUŽITÍ

KEMAMENT L10 je bezchloridový chemický dodatek pro přípravu:

- předpjatých betonových konstrukcí

- čerpaných betonů

- betonových prefabrikátů

- průmyslových podlah

- betonáže pod vodou

- lehkých betonů a potěrů

- pohledových betonů

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

| Dávkování | 1 - 2 % KEMAMENT L10 vztaženo na hmotnost cementu při přípravě betonu 2,5 - 5,0 % KEMAMENT L10 vztaženo na hmotnost vaziva při přípravě malt |
| --- | --- |
| Viskozita | 3 do 5 mm2s-1 |
| Vzhled | bezbarvá až nažloutlá čirá tekutina |
| Hustota | 1,11 0,03 g/cm3 (při 20 °C) |
| pH | 9,7 |
| Obsah chloridů | neobsahuje chloridy |
| Rozpustnost | dobře rozpustný ve vodě ve všech poměrech |
| Odolnost proti zmrznutí | dokonale mrazuvzdorný, po rozmrznutí nutno řádně rozmíchat |
| Skladování | v uzavřených originálních obalech, chránit před přímým slunečním zářením |
| Trvanlivost | při řádném skladování v dobře uzavřených obalech min. 2 roky |
| Balení | 1000 l kontejnery, sudy 50 kg, kanystry 10 a 5 kg, PE lahve 1 kg |

#### PŮSOBENÍ

KEMAMENT L10 se váže na částice cementu, které pokryje tenkým filmem. Tím se sníží vnitřní tření a zlepší se zpracovatelnost betonu či malty, které získají tixotropní vlastnosti, což mj. způsobuje, že tekutý beton nesegreguje. Částice agregátu se neoddělují od cementové pasty.

#### PŘÍPRAVA BETONU

Dodávat KEMAMENT L10 do betonové směsi doporučujeme před koncem míchacího procesu. Může být dodáván společně s vodou. KEMAMENT L10 se musí dodávat odděleně od jiných dodatků.

#### UPOZORNĚNÍ!

KEMAMENT L10 je kombinovatelný se všemi dodatky značky KEMA i s většinou produktů na trhu. KEMAMENT L10 je však třeba dávkovat odděleně. Předchozí zkoušky jsou případě použití více aditiv nezbytné.

#### PROGRAMOVÁNÍ KONZISTENCE BETONU

Při dávkování 1-2 % KEMAMENT L10 na hmotnost cementu se bez změny V/C faktoru změní konzistence betonu o jeden konzistenční stupeň (PBAB, strana 19). To znamená, že tvrdě plastický beton se stane středně plastickým, středně plastický pak měkce plastickým atd.

Dodáním 1,5 - 3 % KEMAMENT L10 na hmotnost cementu dosáhneme úspory až 30% záměsové vody.

#### BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika