# Technický list

# KEMACON MINERAL

Vysoce účinný olej na bednění – chrání kovová bednění

#### VLASTNOSTI

KEMACON MINERAL je odbedňovací olej na bázi vysoce jakostních minerálních olejů s přidanými inhibitory koroze.

#### POUŽITÍ

KEMAKON MINERAL se nanáší štětcem nebo rozprašovačem na čisté kovové nebo dřevěné bednění, kde vytváří odlučnou plochu mezi betonem a bedněním. Umožňuje snadnou demontáž bednění a chrání jej před korozí. Beton zůstává čistý a bez skvrn. Olejový filtr má být co nejtenčí a plochy zcela pokryty.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

| Vzhled | hnědá tekutina |
| --- | --- |
| Hustota při 15 oC | 0,854 g/cm3 |
| Viskozita při 15 oC | 15,5 mm2/s |
| Viskozita při 0 oC | 3,5 mm2/s |
| Bod vzplanutí | 200 oC |
| Bod tuhnutí | -18 oC |
| Skladování | v dobře uzavřených obalech, chránit pře přímým slunečním světlem, doporučujeme skladovat při teplotě +5 až +30 oC |
| Doba použitelnosti | při správném skladování min. 2 roky |
| Balení | Sudy 205 l |

#### BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika